# 2015

| Български институт за стандартизация | ### ПРОЕКТ ### НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ |  |  | #### прБДС EN 13108-5:2006/NА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асфалтови смеси Изисквания ЗА материалите Част 5: Сплит мастик асфалт Национално приложение (nА) |  |  |  |
| ICS 91.120.25 |  |  | Заменя и отменя: БДС EN 13108-5:2006 и БДС EN 13108-5/NA:2010 - Изменение 1:2011 |  |
| Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt – National Annex (NA) Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 5: Splittmastixasphalt – National Anhang (NA) Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 5: Béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic – Annexe nationale (AN) |  |  |  |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС ЕN 13108-5:2006/NA на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 4.09.2015 г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. |  |  |  |  |
|  |  | Стр. 1, вс. стр. ... |  |  |
| © БИС 2015 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. «Изгрев», ул. “Лъчезар Станчев” № 13 |  |  | Национален № за позоваване прБДС EN 13108-5:2006/NA:2015 |  |

Съдържание

| Предговор |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| NА.1 | Обект и област на приложение | 3 |
| NA.3.1 | Термини и определения | 3 |
| NA.4.2.2 | Избор на свързващо вещество | 4 |
| NА.4.2.3 | Износващ пласт с асфалт за рециклиране | 5 |
| NА.4.3. | Скални материали | 5 |
| NА.4.4 | Асфалт за рециклиране | 7 |
| NА.5.2.2 | Зърнометрия | 7 |
| NА.5.2.3 | Количество свързващо вещество | 9 |
| NА.5.4 | Остатъчна порестост | 9 |
| NА.5.5 | Пори, запълнени с битум | 9 |
| NА.5.6 | Оттичане на свързващото вещество | 10 |
| NА.5.7 | Чувствителност на вода | 10 |
| NА.5.8 | Устойчивост на изтриване от гуми с шипове | 10 |
| NА.5.9 | Устойчивост на пластична деформация | 10 |
| NА. 6 | Оценяване на съответствието | 10 |
| Приложение NА.ZA (информационно) Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до съществените изисквания в Директивата на ЕС за строителни продукти |  | 13 |

Предговор

Това издание на БДС EN 13108-5:2006/NА:2015 замества изцяло БДС EN 13108-5/NА:2010 и Изменение 1:2011 към него и допълва БДС EN 13108-5:2006, който въвежда EN 13108-5:2006, и определя условията за прилагане на БДС EN 13108-5:2006 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 68 “Пътно дело” на базата на националния практически опит при производството и приложението на сплит мастик асфалт и е съобразен с климатичните условия на страната.

NА.1	Обект и област на приложение

Това национално приложение се прилага само за асфалтови смеси, които отговарят на изискванията на 
БДС EN 13108-5:2006.

Този документ не противоречи на БДС EN 13108-5:2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13108-5:2006 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на сплит мастик асфалт.

Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13108-5:2006, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

3.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3,  4.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6 и приложение ZA.

Номерата на отделните части – точки – съответстват на тези в БДС EN 13108-5:2006, като пред номера cа записани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.

NА.3.1 Термини и определения

Добавят се следните термини и определения:

NА.3.1.13

едрозърнест скален материал

естествен скален материал с минерален произход, подложен само на механична обработка, който не преминава през сито с размер на отворите 2 mm, и за който D ≤ 12,5 mm

NА.3.1.14

дребнозърнест скален материал

естествен скален материал с минерален произход, подложен само на механична обработка за частта, която преминава през сито с размер на отворите 2 mm

NA.3.1.15

трошен пясък

нефракциониран скален материал

скален материал, смес от едри и дребни трошени и претрошени скални материали, за който D ≤4 mm или D ≤5 (5,6) mm

NА.3.1.16

минерално брашно

фин пълнител

материал с минерален произход, чиято по-голяма част от зърната преминава през сито с размер на отворите 0,063 mm, който може да се прибави към асфалтови смеси за придаване на определени свойства

NА 4.2.2 Избор на свързващо вещество

След забележка 2 се добавя следният текст:

Пътният битум, използван като свързващо вещество за производство на сплит мастик асфалт, трябва да е с марка по пенетрация 50/70, съгласно БДС EN 12591, и да отговаря на изискванията, дадени в таблица NА.1

Таблица NА.1  Експлоатационни показатели на битума

| Експлоатационни показатели | Б 50/70 |  | Методи за изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не по-малко от | не по-повече от |  |
| 1. Пенетрация, 25 °С, 0,1 mm | 50 | 70 | БДС EN 1426 |
| 2. Температура на омекване по метода „пръстен и топче”, °С | 46 | 54 | БДС EN 1427 |
| 3. Температура на счупване по Fraass, °С | - | минус 8 | БДС EN 12593 |
| 4. Пламна температура в отворен тигел, °С | 230 | - | БДС EN ISO 2592 |
| 5. Устойчивост към втвърдяване при 163°С: |  |  | БДС EN 12607-1 |
| - промяна на масата, % | - | 0,5 | БДС EN 12607-1 |
| - запазена пенетрация, % | 50 | - | БДС EN 1426 |
| - повишаване на температурата на омекване, °С | - | 10 | БДС EN 1427 |
| 6. Съдържание на парафин, % | - | 2,2 | БДС EN 12606-1 |
| 7. Разтворимост в трихлоретилен, % | 99,0 | - | БДС EN 12592 |

Полимерно модифицираният битум, използван като свързващо вещество за производство на сплит мастик асфалт, трябва да е с марка по пенетрация ПмБ 45/80-65 съгласно БДС EN 14023, и да отговаря на изискванията, дадени в Таблица NА.2 от БДС EN 14023:2010/NА:2015

NA 4.2.3 Износващ пласт с асфалт за рециклиране

Това изискване не е приложимо в България.

NА.4.3 Скални материали

Добавят се следните текстове:

Скалните материали, използвани за производство на сплит мастик асфалт, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13043:2005+АС:2005/NА:2012.

В състава на Сплит мастик асфалт не се разрешава употребата на трошен чакъл.

NА.4.4 Асфалт за рециклиране

След последния абзац на т. 4.4 се добавя следният текст:

При сплит мастик асфалт, предназначен за износващ пласт за тежко и много тежко движение, не се допуска употребата на асфалт за рециклиране.

NА.5.2.2 Зърнометрия

След таблица 2 се добавя следният текст:

Скалните материали, използвани в сплит мастик асфалта, трябва да бъдат така комбинирани, че зърнометричният състав за определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблица NА.2а и NА.2b.

Таблица NА.2а – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за основен пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 1

| Размер на ситата, mm |  | Преминало количество в % по маса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SMA 11,2 |  | SMA 8 | SMA 5 |
| 16,0 mm | 100 |  |  |  |
| 11,2 mm | 90-100 |  | 100 |  |
| 8,0 mm | 50-60 |  | 90-100 | 100 |
| 5,6 mm | 40-50 |  | 60-72 | 90-100 |
| 4,0 mm | 27-37 |  | 27-40 | 76-86 |
| 2,0 mm | 20-27 |  | 22-27 | 30-40 |
| 1,0 mm | 15-22 |  | 15-22 | 22-33 |
| 500 m | 12-19 |  | 12-19 | 16-27 |
| 250 m | 10-17 |  | 10-17 | 11-22 |
| 125 m | 9-14 |  | 9-14 | 9-16 |
| 63 m | 8-12 |  | 8-12 | 7-12 |

Таблица NА.2b – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за основен пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 2

| Размер на ситата, mm |  | Преминало количество в % по маса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SMA 12,5 |  | SMA 8 |
| 16,0 mm | 100 |  |  |
| 12,5 mm | 90-100 |  | 100 |
| 8,0 mm | 50-60 |  | 90-100 |
| 4,0 mm | 27-37 |  | 27-40 |
| 2,0 mm | 20-27 |  | 22-27 |
| 1,0 mm | 15-22 |  | 15-22 |
| 500 m | 12-19 |  | 12-19 |
| 250 m | 10-17 |  | 10-17 |
| 125 m | 9-14 |  | 9-14 |
| 63 m | 8-12 |  | 8-12 |

Допустими отклонения:

Зърна преминали през сито 4,0 mm и по-големи			 4,0 %

Зърна с размери между 4,0 mm до 63 m		 3,0 %

Зърна преминали през сито 63 m		 1,5 %

Количество битум		 0,3 %.

NА.5.2.3  Количество свързващо вещество

След таблица 4 се добавя следната таблица:

Таблица NА.3 – Минимално количество свързващо вещество, Bmin

|  | SMA 12,5 | SMA 11,2 | SMA 8 | SMA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимално количество свързващо вещество, категория Bmin | Bmin 6,1 | Bmin 6,1 | Bmin 6,5 | Вmin6,7 |
| Количество свързващо вещество в проценти по маса от масата на общия минерален материал | min 6,5 | min 6,5 | min 7,0 | min 7,2 |

NА.5.4 Остатъчна порестост

След таблици 5 и 6 се добавя следният текст:

Минималната и максималната остатъчна порестост за сплит мастик асфалт, определена в съответствие с БДС EN 12697-8, трябва да отговаря на определените категории в таблица NА.6, като пробните тела се приготвят съгласно изискванията на таблица С.1.3 от БДС EN 13108-20 при уплътняване с 2×75 удара.

Таблица NА.4 – Минимална и максимална остатъчна порестост в проценти по обем

| Сплит мастик | Категория Vmin | Категория Vmax |
| --- | --- | --- |
| SMA 12,5 | Vmin 3,0 | Vmax 4,0* |
| SMA 11,2 | Vmin 3,0 | Vmax 4,0* |
| SMA 8 | Vmin 3,0 | Vmax 4,0* |
| SMA 5 | Vmin 2,0 | Vmax 4,0* |
| *При температура на уплътняване 135±5 °С. При използване на полимерно модифициран битум температурата на уплътняване е 145±5 °С. |  |  |

NА.5.5 Пори, запълнени с битум

След таблица 7 се добавя следният текст:

Максималният процент пори, запълнени с битум за сплит мастик асфалт, определен в съответствие с БДС EN 12697-8, трябва да отговаря на определените в таблица NА.7 категории, като пробните тела трябва да бъдат приготвени съгласно изискванията на таблица С.1.3 от БДС EN 13108-20 при уплътняване с 2×75 удара.

Таблица NА.5 – Максимален процент пори, запълнени с битум, VFBmax

| Сплит мастик | Категория VFBmax |
| --- | --- |
| SMA 12,5 | VFBmax83 |
| SMA 11,2 | VFBmax83 |
| SMA 8 | VFBmax83 |
| SMA 5 | трябва да се декларира |

NА.5.6 Оттичане на свързващото вещество

След таблица 9 се добавя текстът:

Оттичането на свързващото вещество се определя в съответствие с БДС EN 12697-18, метод Shellenberg, и трябва да отговаря на категория D0,3.

NА.5.7 Чувствителност на вода

След таблица 10 се добавя текстът:

Чувствителността на вода, определена съгласно БДС EN 12697-12, в зависимост от предвиденото използване на сплит мастик асфалта трябва да съответства на категориите, дадени в таблица NА.8.

Таблица NА.6 – Категории за минимално отношение на якостите при индиректно натоварване на опън

| Сплит мастик | Категория ITSR |
| --- | --- |
| SMA 12,5 | ITSR75 |
| SMA 11,2 | ITSR75 |
| SMA 8 | ITSR75 |
| SMA 5 | ITSR75 |

NА.5.8 Устойчивост на изтриване от гуми с шипове

Това изискване не е приложимо в България.

NА.5.9 Устойчивост на пластична деформация

Това изискване не е приложимо в България.

NА.6  Оценяване на съответствието

След втория абзац на точка 6 се добавя следният текст:

Честотата за взeмане на проби и изпитванията, които са необходими за осъществаване на контрол по време на производството, са дадени в таблици NА.7 и NА.8.

Tаблица NА.7 – Минимална честота за осъществяване на входящ контрол

на съставните материали

| Експлоатационен показател | Минимална честота на изпитване а,b | Метод за изпитване |
| --- | --- | --- |
| Скални материали: |  |  |
| Зърнометричен състав | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-1 |
| Коефициент на плоски зърна | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-3 |
| Коефициент на формата | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-4 |
| Устойчивост на дробимост - коефициент Los Angeles | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС ЕN 1097-2 |
| Устойчивост на полируемост | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 1097-8 |
| Съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал, при съмнение или при употреба на битум, различен от използвания от доставчикаc на скалния материал по произход, вид и категория по пенетрация | БДС EN 12697-11 т.7 |
| Плътност на зърната | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчика cна скалния материал и при съмнение | БДС EN 1097-6 |
| Мразоустойчивост | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 1367-2 |
| Абсорбция | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 1097-6 |
| Пясъчен еквивалент | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-8 |
| Пътен битум: -пенетрация при 25 оС, -температура на омекване - температура при доставка | При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение На всяка доставка | БДС EN 1426 БДС EN 1427 |
| Пътен битум | При първа доставка – осигуряване на резултати за експлоатационни показатели, изисквани от Таблица NА.1 и липсващи в Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на битума | БДС EN 12591 |
| Полимерно модифициран битум: - пенетрация при 25 оС - еластично възстановяване при 25 оС -температура на омекване - температура при доставка | При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение На всяка доставка | БДС EN 1426 БДС EN 13398 БДС EN 1427 |
| Полимерно модифициран битум | При първа доставка – осигуряване на резултати за експлоатационни показатели, изисквани от Таблица NА.2 от БДС EN 14023:2010/NА:2015 и липсващи в Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на битума | БДС EN 14023 |
| Минерално брашно - зърнометричен състав - стойност на метиленово синьо | Всяка календарна година и при всяка промяна на материала или при съмнение Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 933-1 БДС EN 933-9 |
| Хидратна вар – зърнометричен състав | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc и при съмнение | БДС EN 933-1 |
| a Преди одобряване на източника на съответния съставен материал се извършва преглед на Декларацията за експлатационни показатели и СЕ-маркировката на доставчика. b. При всяка доставка се извършва органолептична проверка на материалите. c. Под доставчик да се разбира производител на съответния съставен материал. |  |  |

Tаблица NА.8 – Минимална честота на изпитване за осъществяване на контрол

по време на производството

| Проба от | Минимална честота на вземане на пробата | Минимално количество на пробата | Експлоатационен показател | Метод за изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От топлите бункери на смесителната инсталация | Когато е необходимо | Едрозърнест скален материал 10 kg Дребнозърнест скален материал 5 kg | Зърнометричен състав Зърнометричен състав Пясъчен еквивалент | БДС EN 932-1 БДС ЕN 932-2 БДС EN 933-1 БДС EN 933-1 БДС EN 933-8 |
| Комбиниран топъл минерален материал | Когато е необходимо | 15 kg | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| Неуплътнена смес | При дневно производство за вид асфалтова смес: - над 50 t – изпитване на всеки 500 t, но не по-малко от веднъж на ден; - до 50 t – изпитване на всеки 50 t , но не по-малко от веднъж на пет работни дни. | 10 kg | Съдържание на свързващо вещество и зърнометричен състав Остатъчна порестост | БДС EN 12697-1 БДС EN 12697-2 БДС EN 12697-8 |
| Неуплътнена смес | При изпитване за определяне на типа на продукта (съгласно условията на т.4 от БДС EN 13108-20 и БДС EN 13108-21) | 15 kg | Пори, запълнени с битум Чувствителност на вода Оттичане на свързващо вещество | БДС EN 126967-8 БДС EN 126967-12 БДС EN 126967-18, метод Shellenberg |
| Неуплътнена смес | На всеки автомобил |  | Температура | БДС EN 12697-13 |

Приложение NА.ZA

(информационно)

ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ДИРЕКТИВАТА НА ЕС ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики

След таблица ZA.1а се добавя следният текст:

За условията на Република България не се изисква деклариране на следните характеристики „устойчивост на изтриване от гуми с шипове” по т. 5.8, и „устойчивост на пластична деформация” по т. 5.9.

| 01234 |  |  |  |  | Маркировка за съответствие СЕ, която се състои от знака „СЕ” , определен от Директива 93/68/ЕЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Идентификационен номер на органа за сертификация |
| AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 06 01234-CPD-00234 |  |  |  |  | Име или идентификационeн знак и официален адрес на производителя |
|  |  |  |  |  | Двете последни цифри от годината, в която е поставена маркировката |
|  |  |  |  |  | Номер на сертификата на системата за управление на производството |
| EN 13108-5 |  |  |  |  | № на европейския стандарт |
| Сплит мастик асфалт за пътища и други натоварени площи |  |  |  |  | Описание на продукта |
| SMA 11 70/100 |  |  |  |  | Стандартно означение |
| Евроасфалтова база |  |  |  |  | Наименование на асфалтовата база |
| S12 |  |  |  |  | Идентификационен код на сместа |
| Зърнометрия (преминаващи) | 22,4 mm сито |  | 100 % |  | и |
|  | 11,2 mm сито |  | 94 % |  | информация за задължителните характеристики, която |
|  | 8 mm сито |  | 50 % |  | трябва да се съгласува с таблица ZA.1; |
|  | 5,6 mm сито |  | 40 % |  | производителят може да желае да декларира |
|  | 2 mm сито |  | 25 % |  | действителни стойности на експлоатационните характеристики в |
|  | 63 μm сито |  | 10 % |  | допълнение на категорията или класа, определени в този европейски стандарт |
| Количество битум |  |  | Bmin6.8 (6.8 %) |  |  |
| Остатъчна порестост* |  |  |  |  |  |
| - максимум |  |  | Vmax7.0 (7.0 %) |  |  |
| - минимум |  |  | Vmin2.0 (2.0 %) |  |  |
| Максимум пори, запълнени с битум* |  |  | VFBmax83 (83 %) |  |  |
| Минимум пори, запълнени с битум |  |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Чувствителност на вода* |  |  | ITSRNR (NR) |  |  |
| Устойчивост на износване от гуми с шипове* |  |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Оттичане на свързващото вещество* |  |  | D0.3 (0.3 %) |  |  |
| Устойчивост на пластична деформация* |  |  |  |  |  |
| Уред с големи размери*: пропорционална дълбочина на коловоза |  |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Уред с малки размери*: наклон на образуването на коловоз |  |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Наклон на образуване на коловози |  |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Уред с малки размери: пропорционална дълбочина на коловоза |  |  | PRD AIR1.0 (1.0 %) |  |  |
| Реакция на огън |  |  | Евроклас Cfl** |  |  |
| Температура на сместа |  |  | (140oC до 170oC) |  |  |
| Опасни субстанции Х: |  |  | NPD |  |  |
| * Установяване на условия на изпитване, избрани в съответствие с EN 13108-20 |  |  |  |  |  |

Фигура ZA.1 – Пример за информация за маркировка СЕ