# 2015

| Български институт за стандартизация | ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ |  |  |  | #### прБДС EN 13108-1:2006/NА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асфалтови смеси Изисквания ЗА материалите Част 1: Асфалтобетон Национално приложение (NА) |  |  |  |  |
| ICS 91.120.25 |  |  |  | Заменя и отменя: БДС EN 13108-1/NA:2009 и БДС EN 13108-1/NA:2009 - Изменение 1:2011 |  |
| Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete - National Annex (NA) Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1: Asphaltbeton -National Anhang (NA) Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux – Partie 1: Enrobés bitumineux - Annexe nationale (AN) |  |  |  |  |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС ЕN 13108-1:2006/NA на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 10.09.2015 г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Стр. 1, вс. стр. ..... |  |  |  |
| © БИС 2015 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. «Изгрев», ул. “Лъчезар Станчев” № 13 |  |  | Национален № за позоваване прБДС ЕN 13108-1:2006/NA:2015 |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ

| Предговор |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| NА.1 | Обект и област на приложение | 3 |
| NA. 3.1 | Термини и определения | 3 |
| NA 3.2 | Означения и съкращения | 4 |
| NА.4.2.2.1 | Избор на свързващо вещество | 4 |
| NА.4.3. | Скални материали | 5 |
| NА.4.4 | Асфалт за рециклиране | 9 |
| NА.4.6 | Материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията | 9 |
| NА.5.2.1.2 | Зърнометрия | 10 |
| NА.5.2.2 | Остатъчна порестост | 14 |
| NА.5.2.4 | Чувствителност на вода | 14 |
| NА.5.2.5 | Устойчивост на изтриване от гуми с шипове | 15 |
| NА.5.2.6 | Устойчивост на пластична деформация | 15 |
| NА.5.3.1.3 | Количество свързващо вещество | 15 |
| NА.5.3.2 | Стойности по Marshall за приложение на летища | 16 |
| NА.5.3.3 | Пори, запълнени с битум | 18 |
| NА.5.3.4 | Пори в минералния материал | 19 |
| NА.5.3.5 | Остатъчна порестост при 10 оборота | 20 |
| NА.5.4 | Фундаментални изисквания | 20 |
| NА. 6 | Оценяване на съответствието | 20 |

Приложение NА.B (информационно) Допълнение към декларираните характеристики в

приложение ZA											  23

# Предговор

#### Това издание на БДС EN 13108-1:2006/NА:2015 замества изцяло БДС EN 13108-1/NА:2009 и Изменение 1:2011 към него и допълва БДС EN 13108-1:2006, който въвежда EN 13108-1:2006, и определя условията за прилагане на БДС EN 13108-1:2006 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 68 “Пътно дело” на базата на националния практически опит при производството и приложението на асфалтови смеси и е съобразен с климатичните условия в страната.

# NА.1	Обект и област на приложение

Това национално приложение се прилага само за асфалтови смеси, които отговарят на изискванията на БДС EN 13108-1:2006.

Този документ не противоречи на БДС EN 13108-1:2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13108-1:2006 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на асфалтови смеси.

Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13108-1:2006, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

3.1, 3.2, 4.2.2.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.2, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.3, 5.3.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 6 и приложение ZA.

Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 13108-1:2006, като пред номера cа изписани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.

## NA 3.1 Термини и определения

Добавят се следните термини и определения:

NА.3.1.17

едрозърнест скален материал

естествен скален материал с минерален произход, подложен само на механична обработка, който не преминава през сито 2 mm, и чийто D ≤ 45 mm

NА.3.1.18

дребнозърнест скален материал

естествен скален материал с минерален произход, подложен само на механична обработка за частта, която преминава през сито 2 mm

NА.3.1.19

естествен пясък

нефракциониран скален материал

скален материал, смес от едри и дребни естествени скални материали, за които D ≤ 4 mm или D ≤ 5 (5,6) mm

NA.3.1.20

трошен пясък

нефракциониран скален материал

скален материал, смес от едри и дребни трошени скални материали, за които D ≤4 mm или D ≤ 5 (5,6) mm

NА.3.1.21

трошен  чакъл

едър скален материал, получен чрез натрошаване на по-едри фракции от чакъл или по-едри късове от естествено разрушени скали (валуни)

## NА.3.1.22

минерално брашно

фин пълнител

материал с минерален произход, по-голямата част от зърната на който преминава през сито с размер на отворите 0,063 mm, който може да се прибави към асфалтови смеси за придаване на определени свойства

## NА.3.1.23

материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията

скален материал с минерален произход, който е получен индустриално под влияние на термични или други процеси

## NА 3.2  Означения и съкращения

Добавя се следният текст:

AC изн. А – асфалтова смес,  предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 40 до 55 % по маса.

AC  изн. В – асфалтова смес,  предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 25 до 45 % по маса.

АС осн. А0 – асфалтова смес,  предназначена за основен пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 46 до 72 % по маса.

АС  осн. В0 – асфалтова смес,  предназначена за основен пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 27 до 52 % по маса.

АС  осн. високо пореста – асфалтова смес, предназначена за пукнатиноразсейващ основен пласт с категории остатъчна порестост Vmin 5,0 и Vmax 14,0.

## NА. 4.2.2.1 Избор на свързващо вещество

След забележка 2 се добавя следният текст:

Битумът, използван като свързващо вещество за производство на асфалтови смеси, трябва да е с марка по пенетрация 50/70 съгласно БДС EN 12591 и да отговаря на изискванията, дадени в таблица NА.1.

Таблица NА.1  Експлоатационни показатели на битума

| Експлоатационни показатели | Б 50/70 |  | Методи за изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не по-малко от | не по-повече от |  |
| 1. Пенетрация, 25 °С, 0,1 mm | 50 | 70 | БДС EN 1426 |
| 2. Температура на омекване по метода „пръстен и топче”, °С | 46 | 54 | БДС EN 1427 |
| 3. Температура на счупване по Fraass, °С | - | минус 8 | БДС EN 12593 |
| 4. Пламна температура в отворен тигел, °С | 230 | - | БДС EN ISO 2592 |
| 5. Устойчивост към втвърдяване при 163°С: |  |  | БДС EN 12607-1 |
| - промяна на масата, % | - | 0,5 | БДС EN 12607-1 |
| - запазена пенетрация, % | 50 | - | БДС EN 1426 |
| - повишаване на температурата на омекване, °С | - | 10 | БДС EN 1427 |
| 6. Съдържание на парафин, % | - | 2,2 | БДС EN 12606-1 |
| 7. Разтворимост в трихлоретилен, % | 99,0 | - | БДС EN 12592 |

Полимерно модифицираният битум, използван като свързващо вещество за производство на асфалтови смеси, трябва да е с марки по пенетрация ПмБ 25/55-55 или ПмБ 45/80-65 съгласно БДС EN 14023 и да отговаря на изискванията, дадени съответно в Таблица NA.1 и Таблица NA.2 от БДС EN 14023:2010/NА:2015.

## NА.4.3. Скални материали

Добавя се следният текст:

Скалните материали, използвани за производство на асфалтови смеси, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13043:2005+АС:2005/NА:2012.

NА.4.3.4.3 Като заместител на минералното брашно може да се използва портланд цимент, отговарящ на изискванията на БДС EN 197-1; хидратна вар, отговаряща на изискванията на БДС EN 459-1 и летлива пепел от каменни въглища, отговаряща на изискванията на таблица NА. 2.

## NА.4.4 Асфалт за рециклиране

След последния абзац на т.4.4 се добавя следният текст:

За асфалтови смеси, предназначени за износващ пласт за тежко и много тежко движение, не се допуска употребата на асфалт за  рециклиране.

След т. 4.5 се добавя следната точка:

## NA 4.6 Материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията

Допуска се използването на материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията при производството на асфалтови смеси, посочени в таблица NА.2.

Таблица NА.2 - Използване на материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията

|  | Вид материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията | Асфалтова смес за основен пласт | Асфалтова смес за долен пласт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шлака от стоманодобивно производство | използва се | използва се |
|  | Доменна шлака | използва се | не се използва |
|  | Гранулирана доменна шлака | използва се само като дребен и нефракциониран материал |  |
|  | Шлака от рудодобив | използва се | използва се |
|  | Гранулирана шлака от рудодобив | използва се само като дребен и нефракциониран материал |  |
|  | Остатъчен формовъчен пясък | използва се само като дребен материал | не се използва |
|  | Гранулат от течно шлакоотделяне | използва се само като дребен и нефракциониран материал |  |
|  | Летлива пепел от каменни въглища | използва се само като фин пълнител | не се използва |

Материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията за производството на асфалтови смеси, се изпитва съгласно БДС EN 1744-1 и трябва да отговаря на изискванията, дадени в таблица NА.3.

Таблица NА.3 – Изисквания за качество на материала, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията

| Показател | Основен пласт | Долен пласт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Органични замърсявания, определени съгласно БДС EN 1744-1, т. 14.2 | mLPC0,10 |  |  |
| Силикатно разпадане при шлака от доменни пещи съгласно БДС EN 1744-1, т. 19.1 | няма разпадане |  |  |
| Желязно разпадане при шлака от доменни пещи съгласно БДС EN 1744-1, т. 19.2 | няма разпадане |  |  |
| Обемопостоянство при шлака от стоманодобивно производство съгласно БДС EN 1744-1, т.19.3 | V3,5 |  |  |
| Обемопостоянство при остатъчен формовъчен пясък | Q≤1,3 Vol.-% |  | не се използва |

NА.5.2.1.2 Зърнометрия

След таблица 2 се добавя следният текст:

Скалните материали, използвани в асфалтови смеси, в зависимост от предвиденото използване трябва да бъдат така комбинирани, че зърнометричният състав за определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблици NА.4а,b NА.5а,b и NА.6а,b.

Таблица NА.4а – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за основен пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 1

| Размер на ситата, mm |  | Преминало количество в % по маса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС 31,5 осн. А0 |  | АС 31,5 осн. В0 | АС 22,4 осн. високо пореста |
|  | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 mm | 90 - 100 |  | 92 - 100 | 100 |
| 22,4 mm | 79 - 100 |  | 83 - 100 | 90 - 100 |
| 16,0 mm | 66 - 96 |  | 78 - 100 | 70 - 100 |
| 11,2 mm | 53 - 90 |  | 72 - 91 | 40 - 70 |
| 8,0 mm | 41 - 71 |  | 65 - 84 | 22 - 52 |
| 4,0 mm | 28 - 54 |  | 48 - 73 | 11 - 33 |
| 2,0 mm | 20 - 42 |  | 34 - 50 | 10 – 21 |
| 1,0 mm | 13 - 36 |  | 20 - 45 | 5 - 15 |
| 500 m | 9 - 31 |  | 14 - 41 | 3 - 10 |
| 250 m | 7 - 24 |  | 8 - 33 | 1 - 8 |
| 125 m | 4 - 15 |  | 3 -20 | 0 - 7 |
| 63 m | 2 - 8 |  | 2 - 8 | 0 - 6 |

Таблица NА.4b – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за основен пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 2

| Размер на ситата, mm |  | Преминало количество в % по маса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС 31,5 осн. А0 |  | АС 31,5 осн. В0 | АС 20 осн. високо пореста |
| 40,0 mm | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 mm | 90 - 100 |  | 92 - 100 | 100 |
| 20,0 mm | 70 - 100 |  | 81 - 100 | 90 - 100 |
| 16,0 mm | 66 - 96 |  | 78 - 100 | 70 - 100 |
| 12,5 mm | 58 - 88 |  | 74 - 93 | 50 - 80 |
| 8,0 mm | 41 - 71 |  | 65 - 84 | 22 - 52 |
| 4,0 mm | 28 - 54 |  | 48 - 73 | 11 - 33 |
| 2,0 mm | 20 - 42 |  | 34 - 50 | 10 – 21 |
| 1,0 mm | 13 - 36 |  | 20 -45 | 5 - 15 |
| 500 m | 9 - 31 |  | 14 - 41 | 3 - 10 |
| 250 m | 7 - 24 |  | 8 - 33 | 1 - 8 |
| 125 m | 4 - 15 |  | 3 -20 | 0 - 7 |
| 63 m | 2 - 8 |  | 2 - 8 | 0 - 6 |

Допустими отклонения:

| Предназначение на асфалтовата смес | За тежко и много тежко движение | За средно, леко и много леко движение |
| --- | --- | --- |
| Зърна преминали през сито 4,0 mm и по-големи | 6,0 % | 7,0 % |
| Зърна с размери между 4,0 mm до 63 m | 6,0 % | 7,0 % |
| Зърна преминали през сито 63 m | 2,0 % | 2,5 % |
| Количество битум | 0,5 % | 0,5 % |

Таблица NА.5a – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за долен пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 1

| Размер на ситата, mm |  | Преминало количество в % по маса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС 22,4 биндер |  | АС 16 биндер | АС 11,2 биндер |
| 31,5 mm | 100 |  |  |  |
| 22,4 mm | 92 - 100 |  | 100 |  |
| 16,0 mm | 57 - 80 |  | 90 – 100 | 100 |
| 11,2 mm | 43 - 68 |  | 66 – 84 | 90 - 100 |
| 8,0 mm | 34 - 56 |  | 45 – 67 | 60 - 80 |
| 4,0 mm | 24 - 42 |  | 34 – 52 | 41 - 59 |
| 2,0 mm | 18 - 34 |  | 25 – 41 | 30 - 50 |
| 1,0 mm | 15 - 30 |  | 18 – 35 | 21 - 43 |
| 500 m | 12 - 26 |  | 12 – 30 | 15 - 38 |
| 250 m | 8 - 20 |  | 8 – 24 | 9 - 30 |
| 125 m | 4 - 12 |  | 4 - 15 | 4 - 18 |
| 63 m | 2 - 8 |  | 2 - 8 | 2 - 8 |

Таблица NА.5b – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за долен пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 2

| Размер на ситата, mm |  | Преминало количество в % по маса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС 20 биндер |  | АС 16 биндер | АС 12,5 биндер |
| 31,5 mm | 100 |  |  |  |
| 20,0 mm | 90 - 100 |  | 100 |  |
| 16,0 mm | 57 - 80 |  | 90 – 100 | 100 |
| 12,5 mm | 45 - 70 |  | 68 – 86 | 93 - 100 |
| 8,0 mm | 34 - 56 |  | 45 – 67 | 60 - 80 |
| 4,0 mm | 24 - 42 |  | 34 – 52 | 41 - 59 |
| 2,0 mm | 18 - 34 |  | 25 – 41 | 30 - 50 |
| 1,0 mm | 15 - 30 |  | 18 – 35 | 21 - 43 |
| 500 m | 12 - 26 |  | 12 – 30 | 15 - 38 |
| 250 m | 8 - 20 |  | 8 – 24 | 9 - 30 |
| 125 m | 4 - 12 |  | 4 - 15 | 4 - 18 |
| 63 m | 2 - 8 |  | 2 - 8 | 2 - 8 |

Допустими отклонения:

| Предназначение на асфалтовата смес | За тежко и много тежко движение | За средно, леко и много леко движение |
| --- | --- | --- |
| Зърна преминали през сито 4,0 mm и по-големи | 5,0 % | 6,0 % |
| Зърна с размери между 4,0 mm до 63 m | 4,0 % | 5,0 % |
| Зърна преминали през сито 63 m | 1,5 % | 2,0 % |
| Количество битум | 0,4 % | 0,4 % |

Таблица NА.6а – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за износващ пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита  1

| Размер на ситата, mm | АС 16 изн. В | АС 11,2 изн. В | АС 8 изн. В | АС 16 изн. А | АС 11,2 изн. А | АС 8 изн. А | АС 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,4 mm | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 16,0 mm | 90-100 | 100 |  | 95-100 | 100 |  |  |
| 11,2 mm | 82-94 | 90-100 | 100 | 80-90 | 90-100 | 100 |  |
| 8,0 mm | 73-90 | 75-90 | 90-100 | 65-75 | 68-78 | 90-100 | 100 |
| 4,0 mm | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 82 - 94 |
| 2,0 mm | 42-62 | 42-62 | 42-62 | 34-48 | 34-48 | 34-48 | 53 - 72 |
| 1,0 mm | 32-49 | 32-49 | 32-49 | 25-36 | 25-36 | 25-36 | 36 - 60 |
| 500 m | 22-36 | 22-36 | 22-36 | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 25 - 50 |
| 250 m | 15-26 | 15-26 | 15-26 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 17 - 38 |
| 125 m | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 12 - 25 |
| 63 m | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 7 - 14 |

Таблица NА.6b – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за износващ пласт на покритието по основен комплект сита плюс комплект сита 2

| Размер на ситата, mm | АС 16 изн. В | АС 12,5 изн. В | АС 8 изн. В | АС 16 изн. А | АС 12,5 изн. А | АС 8 изн. А | АС 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,0 mm | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 16,0 mm | 90-100 | 100 |  | 95-100 | 100 |  |  |
| 12,5 mm | 84-96 | 90-100 | 100 | 82-92 | 90-100 | 100 |  |
| 8,0 mm | 73-90 | 75-90 | 90-100 | 65-75 | 68-78 | 90-100 | 100 |
| 4,0 mm | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 82 - 94 |
| 2,0 mm | 42-62 | 42-62 | 42-62 | 34-48 | 34-48 | 34-48 | 53 - 72 |
| 1,0 mm | 32-49 | 32-49 | 32-49 | 25-36 | 25-36 | 25-36 | 36 - 60 |
| 500 m | 22-36 | 22-36 | 22-36 | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 25 - 50 |
| 250 m | 15-26 | 15-26 | 15-26 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 17 - 38 |
| 125 m | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 12 - 25 |
| 63 m | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 6 - 12 | 7 - 14 |

Допустими отклонения:

| Предназначение на асфалтовата смес | За тежко и много тежко движение | За средно, леко и много леко движение |
| --- | --- | --- |
| Зърна преминали през сито 4,0 mm и по-големи | 4,0 % | 5,0 % |
| Зърна с размери между 4,0 mm до 63 m | 3,0 % | 4,0 % |
| Зърна преминали през сито 63 m | 1,5 % | 2,0 % |
| Количество битум | 0,3 % | 0,3 % |

NА.5.2.2 Остатъчна порестост

След таблица 4 се добавя следният текст:

Минималната и максималната остатъчна порестост за асфалтови смеси, определена съгласно БДС EN 12697-8, в зависимост от предвиденото използване трябва да съответства на определените категории в таблица NА.7.

Таблица NА.7 – Минимална и максимална остатъчна порестост в % по обем

| Асфалтова смес за |  | Категория Vmin | Категория Vmax |
| --- | --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | Vmin 5,0 | Vmax 10,0 |
|  | АС 31,5 осн. В0 | Vmin 5,0 | Vmax 12,0 |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | Vmin 5,0 | Vmax 14,0 |
|  | АС 20 осн. високо пореста | Vmin 5,0 | Vmax 14,0 |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | Vmin 4,0 | Vmax 6,0 |
|  | АС 20 биндер | Vmin 4,0 | Vmax 6,0 |
|  | АС 16 биндер | Vmin 4,0 | Vmax 6,0 |
|  | АС 12,5 биндер | Vmin 4,0 | Vmax 6,0 |
|  | АС 11,2 биндер | Vmin 4,0 | Vmax 6,0 |
| Износващ пласт ٭ | АС 16 изн. В | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 12,5 изн. В | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 11,2 изн. В | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 8 изн. В | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 16 изн. А | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 12,5 изн. А | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 11,2 изн. А | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 8 изн. А | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |
|  | АС 4 изн. | Vmin 3,0 | Vmax 5,0 |

*За средно, леко и много леко движение Vmin 2,0 и Vmax 5,0.

NА.5.2.4 Чувствителност на вода

След таблица 5 се добавя следният текст:

Чувствителността на вода, определена съгласно БДС EN 12697-12, в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес трябва да съответства на категориите, дадени в таблица NА.8.

Таблица NА.8 – Категории за минимално отношение на якостите при индиректно натоварване на опън

| Асфалтова смес за |  | Категория ITSR |
| --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | ITSR65 |
|  | АС 31,5 осн. В0 | ITSR65 |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | - |
|  | АС 20 осн. високо пореста | - |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | ITSR70 |
|  | АС 20 биндер | ITSR70 |
|  | АС 16 биндер | ITSR70 |
|  | АС 12,5 биндер | ITSR70 |
|  | АС 11,2 биндер | ITSR70 |
| Износващ пласт | АС 16 изн. В | ITSR75 |
|  | АС 12,5 изн. В | ITSR75 |
|  | АС 11,2 изн. В | ITSR75 |
|  | АС 8 изн. В | ITSR75 |
|  | АС 16 изн. А | ITSR75 |
|  | АС 12,5 изн. А | ITSR75 |
|  | АС 11,2 изн. А | ITSR75 |
|  | АС 8 изн. А | ITSR75 |
|  | АС 4 изн. | ITSR75 |

NА.5.2.5 Устойчивост на изтриване от гуми с шипове

Това изискване не е приложимо за България.

NА.5.2.6 Устойчивост на пластична деформация

Това изискване не е приложимо за България.

NА.5.3.1.3 Количество свързващо вещество

След таблица 13 се добавя следният текст:

Количеството свързващо вещество за деклариране на състава на асфалтовата смес в зависимост от предвиденото използване трябва да отговаря на определените категории в таблица NА.9.

Таблица NА.9 – Количество битум в % по маса от масата на общия минерален материал

| Асфалтова смес за |  | Категория Вmin | Категория Вmax |
| --- | --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | Вmin 3,5 | - |
|  | АС 31,5 осн. В0 | Вmin 3,5 | - |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | Вmin 3,0 | Вmax 4,5 |
|  | АС 20 осн. високо пореста | Вmin 3,0 | Вmax 4,5 |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | Вmin 3,8 | Вmax 5,5 |
|  | АС 20 биндер | Вmin 3,8 | Вmax 5,5 |
|  | АС 16 биндер | Вmin 4,0 | Вmax 6,0 |
|  | АС 12,5 биндер | Вmin 4,5 | Вmax 6,5 |
|  | АС 11,2 биндер | Вmin 4,5 | Вmax 6,5 |
| Износващ пласт | АС 16 изн. В | Вmin 6,0 | Вmax 7,5 |
|  | АС 12,5 изн. В | Вmin 6,0 | Вmax 7,5 |
|  | АС 11,2 изн .В | Вmin 6,0 | Вmax 7,5 |
|  | АС 8 изн. В | Вmin 6,0 | Вmax 7,5 |
|  | АС 16 изн. А | Вmin 5,0 | Вmax 6,5 |
|  | АС 12,5 изн. А | Вmin 5,0 | Вmax 6,5 |
|  | АС 11,2 изн. А | Вmin 5,0 | Вmax 6,5 |
|  | АС 8 изн. А | Вmin 5,0 | Вmax 6,5 |
|  | АС 4 изн. | Вmin 6,8 | Вmax 8,0 |

NА.5.3.2 Стойности по Marshall за приложение на летища

След таблица 16 се добавя точка NА. 5.3.2.1

NА.5.3.2.1 Стойности по Marshall за приложение на пътища

Асфалтовите пробни тела се приготвят съгласно изискванията на БДС EN 12697-30, като броят на ударите за уплътняване е 75.

Минималната устойчивост по Marshall, определена съгласно БДС EN 12697-34, в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес трябва да съответства на категориите, определени в таблица NА.10.

Tаблица NА.10 – Минимална устойчивост по Marshall

| Асфалтова смес за |  | Категория Smin |
| --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | Smin 6,0 |
|  | АС 31,5 осн. В0 | Smin 4,0 |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | - |
|  | АС 20 осн. високо пореста | - |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | Smin 7,5 |
|  | АС 20 биндер | Smin 7,5 |
|  | АС 16 биндер | Smin 7,5 |
|  | АС 12,5 биндер | Smin 7,5 |
|  | АС 11,2 биндер | Smin 7,5 |
| Износващ пласт | АС 16 изн. В | Smin 7,0 |
|  | АС 12,5 изн. В | Smin 7,0 |
|  | АС 11,2 изн. В | Smin 7,0 |
|  | АС 8 изн. В | Smin 8,0 |
|  | АС 16 изн. А | Smin 8,0 |
|  | АС 12,5 изн. А | Smin 8,0 |
|  | АС 11,2 изн. А | Smin 8,0 |
|  | АС 8 изн. А | Smin 8,0 |
|  | АС 4 изн. | Smin 7,0 |

Условната пластичност по Marshall, определена съгласно EN 12697-34, в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес трябва да съответства на определените категории в таблица NА.11.

Tаблица NА.11 – Условна пластичност по Marshall

| Асфалтова смес за |  | Категория Fmin | Категория Fmax |
| --- | --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | Fmin 1,5 | Fmax 4,0 |
|  | АС 31,5 осн. В0 | Fmin 1,5 | Fmax 5,0 |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | - | - |
|  | АС 20 осн. високо пореста | - | - |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 20 биндер | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 16 биндер | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 12,5 биндер | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 11,2 биндер | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
| Износващ пласт | АС 16 изн. В | Fmin 2,0 | Fmax 4,5 |
|  | АС 12,5 изн. В | Fmin 2,0 | Fmax 4,5 |
|  | АС 11,2 изн. В | Fmin 2,0 | Fmax 4,5 |
|  | АС 8 изн. В | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 16 изн. А | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 12,5 изн. А | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 11,2 изн. А | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 8 изн. А | Fmin 2,0 | Fmax 4,0 |
|  | АС 4 изн. | Fmin 2,0 | Fmax 4,5 |

NА.5.3.3 Пори, запълнени с битум

След таблица 18 се добавя следният текст:

Минималният процент пори, запълнени с битум за асфалтови пробни тела, определен съгласно БДС EN 12697-8 в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес, трябва да съответства на определените категории в таблица NА.12.

Tаблица NА.12 – Минимално количество пори, запълнени с битум

| Асфалтова смес за |  | Категория VFB min |
| --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | - |
|  | АС 31,5 осн. В0 | - |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | - |
|  | АС 20 осн. високо пореста | - |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | VFB min 65 |
|  | АС 20 биндер | VFB min 65 |
|  | АС 16 биндер | VFB min 65 |
|  | АС 12,5 биндер | VFB min 65 |
|  | АС 11,2 биндер | VFB min 65 |
| Износващ пласт | АС 16 изн. В | - |
|  | АС 12,5 изн. В | - |
|  | АС 11,2 изн. В | - |
|  | АС 8 изн. В | - |
|  | АС 16 изн. А | VFB min 65 |
|  | АС 12,5 изн. А | VFB min 65 |
|  | АС 11,2 изн. А | VFB min 65 |
|  | АС 8 изн. А | VFB min 65 |
|  | АС 4 изн. | - |

След таблица 19 се добавя следният текст:

Оределянето на максимално количество пори, запълнени с битум, не се изисква за България.

NА.5.3.4 Пори в минералния материал

След таблица 20 се добавя следният текст:

Минималният процент пори в минералния материал за асфалтови пробни тела, определен съгласно БДС EN 12697-8, в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес трябва да съответства на категориите, определени в таблица NА.13.

Tаблица NА.13 – Минимално количество пори в минерален материал

| Асфалтова смес за |  | Категория VMA min |
| --- | --- | --- |
| Основен пласт | АС 31,5 осн. А0 | - |
|  | АС 31,5 осн. В0 | - |
|  | АС 22,4 осн. високо пореста | - |
|  | АС 20 осн. високо пореста | - |
| Долен пласт | АС 22,4 биндер | VMA min 13 |
|  | АС 20 биндер | VMA min 13 |

Tаблица NА.13 – Минимално количество пори в минерален материал (продължение)

| Асфалтова смес за |  | Категория VMA min |
| --- | --- | --- |
| Долен пласт | АС 16 биндер | VMA min 14 |
|  | АС 12,5 биндер | VMA min 15 |
|  | АС 11,2 биндер | VMA min 15 |
| Износващ пласт | АС 16 изн. В | - |
|  | АС 12,5 изн. В | - |
|  | АС 11,2 изн. В | - |
|  | АС 8 изн. В | - |
|  | АС 16 изн. А | VMA min 14 |
|  | АС 12,5 изн. А | VMA min 14 |
|  | АС 11,2 изн. А | VMA min 14 |
|  | АС 8 изн. А | VMA min 14 |
|  | АС 4 изн. | - |

NА.5.3.5 Остатъчна порестост при 10 оборота

Това изискване не е приложимо за България.

NА.5.4 Фундаментални изисквания

Не са приложими за България.

NА. 6   Оценяване на съответствието

След втория абзац на точка 6 се добавя следният текст:

Честотата за взимане на проби и изпитванията, които са необходими за осъществяване на управлението на производството при производителя, са дадени в таблици NА.14 и NА.15.

„Tаблица NА.14 – Минимална честота за осъществяване на входящ контрол

на съставните материали

| Експлоатационен показател | Минимална честота на изпитване а,b | Метод за изпитване |
| --- | --- | --- |
| Скални материали: |  |  |
| Зърнометричен състав | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-1 |
| Коефициент на плоски зърна | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-3 |
| Коефициент на формата | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-4 |
| Процентно съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности (само за трошен чакъл) | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-5 |
| Устойчивост на дробимост - коефициент Los Angeles | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС ЕN 1097-2 |
| Устойчивост на полируемост | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 1097-8 |
| Съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал, при съмнение или при употреба на битум, различен от използвания от доставчикаc на скалния материал по произход, вид и категория по пенетрация | БДС EN 12697-11 т.7 |
| Плътност на зърната | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчика cна скалния материал и при съмнение | БДС EN 1097-6 |
| Мразоустойчивост | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 1367-2 |
| Абсорбция | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 1097-6 |
| Пясъчен еквивалент | При първа доставка, на всеки 2000 t, но не по-малко от един път годишно, при всяка промяна на материала и/или при съмнение | БДС EN 933-8 |
| Пътен битум: -пенетрация при 25 оС, -температура на омекване - температура при доставка | При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение На всяка доставка | БДС EN 1426 БДС EN 1427 |
| Пътен битум | При първа доставка – осигуряване на резултати за експлоатационни показатели, изисквани от Таблица NА.1 и липсващи в Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на битума | БДС EN 12591 |
| Полимерно модифициран битум: - пенетрация при 25 оС - еластично възстановяване при 25 оС -температура на омекване - температура при доставка | При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение При първа доставка, на всеки 300 t и при съмнение На всяка доставка | БДС EN 1426 БДС EN 13398 БДС EN 1427 |
| Полимерно модифициран битум | При първа доставка – осигуряване на резултати за експлоатационни показатели, изисквани от Таблица NА.2 от БДС EN 14023:2010/NА:2015 и липсващи в Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на битума | БДС EN 14023 |
| Минерално брашно - зърнометричен състав - стойност на метиленово синьо | Всяка календарна година и при всяка промяна на материала или при съмнение Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc на скалния материал и при съмнение | БДС EN 933-1 БДС EN 933-9 |
| Хидратна вар – зърнометричен състав | Преглед на Декларацията за експлоатационни показатели на доставчикаc и при съмнение | БДС EN 933-1 |
| a Преди одобряване на източника на съответния съставен материал се извършва преглед на Декларацията за експлатационни показатели и СЕ-маркировката на доставчика. b. При всяка доставка се извършва органолептична проверка на материалите. c. Под доставчик да се разбира производител на съответния съставен материал. |  |  |

Tаблица NА.15 – Минимална честота на изпитване за осъществяване на контрол

по време на производството

| Проба от | Минимална честота на вземане на пробата | Минимално количество на пробата | Характеристика | Метод за изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От топлите бункери на смесителната инсталация | Когато е необходимо | Едрозърнест скален материал 10 kg Дребнозърнест скален материал 5 kg | Зърнометричен състав Зърнометричен състав Пясъчен еквивалент | БДС EN 932-1 БДС ЕN 932-2 БДС EN 933-1 БДС EN 933-1 БДС EN 933-8 |
| Комбиниран топъл минерален материал | Когато е необходимо | 15 kg | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| Неуплътнена смес | При дневно производство за вид асфалтова смес: - над 50 t – изпитване на всеки 500 t, но не по-малко от веднъж на ден; - до 50 t – изпитване на всеки 50 t , но не по-малко от веднъж на пет работни дни. | 10 kg | Съдържание на свързващо вещество и зърнометричен състав Остатъчна порестост Устойчивост (стабилитет) и условна пластичност (протичане) | БДС EN 12697-1 БДС EN 12697-2 БДС EN 12697-8 БДС EN 12697-34 |
| Неуплътнена смес | При изпитване за определяне на типа на продукта (съгласно условията на т.4 от БДС EN 13108-20 и БДС EN 13108-21) | 15 kg | Пори, запълнени с битум Пори в минералния материал Чувствителност на вода | БДС EN 12697-8 БДС EN 12697-8 БДС EN 126967-12 |
| Неуплътнена смес | На всеки автомобил |  | Температура | БДС EN 12697-13 |

Приложение NА.B

(информационно)

Допълнение към декларираните харакТЕРИКТИКИ в приложение ZA

Когато се изисква, таблица ZA.1а се допълва със следните национални изисквания:

Таблица NА.ZA.1а  Съответстващи точки, свързани със съществените характеристики за емпирични спецификации

| Продукт: Асфалтобетон, както е определен от областта на приложение на този европейски стандарт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предвидено използване: За износващи пластове, долни пластове на покритието, изравнителни пластове и основни пластове на пътища и други натоварени от трафик площи независимо от това дали са предмет или не на нормативни актове за реакция на огън. |  |  |  |
| Съществени характеристики | Изисквания в този и други европейски стандарти | Нива и/или класове | Забележки |
| Устойчивост на пластична деформация | NА.5.3.2.1 Стойности по Marshall за приложение на пътища | Няма | Категории |

За условията на Република България не се изисква деклариране на следните характеристики „устойчивост на изтриване от гуми с шипове” по т. 5.2.5 и „устойчивост на пластична деформация” по т. 5.2.6.

| 01234 |  |  |  | Маркировка за съответствие СЕ, която се състои от знака „СЕ” , определен от Директива 93/68/ЕЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номер за идентификация на органа за сертификация |
| AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 06 01234-CPD-00234 |  |  |  | Наименование или знак за идентификация и официален адрес на производителя Последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката Номер на сертификата |
| EN 13108-1 |  |  |  | Номер на европейския стандарт |
| Асфалтобетон за пътища и други натоварени от трафик площи |  |  |  | Описание на продукта |
| АС 16 изн. А |  |  |  | Стандартно означение |
| евроасфалтова база |  |  |  | Наименование на асфалтовата база |
| S24 |  |  |  | Идентификационен код на сместа |
| Общи изисквания+емпирични изисквания |  |  |  |  |
| Остатъчна порестост* |  |  |  |  |
| - максимум |  | Vmax5,0 (5,0 %) |  |  |
| - минимум |  | Vmin3,0 (3,0 %) |  |  |
| Минимум пори, запълнени с битум* |  | VFBmin65 (65 %)¦ |  |  |
| Максимум пори, запълнени с битум* |  | характеристиката не се определя |  | и |
| Пори в минералния материал* |  | VMAmin14 (14 %) |  | Информация за задължителните характеристики, която трябва да се съгласува с таблица ZA.1a, производителят обаче може да желае да декларира действителни стойности за експлоатационните характеристики в допълнение на категорията или класа, определени в този европейски стандарт |
| Съдържание на пори след 10 оборота |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Чувствителност на вода* |  | ITSR90 (90 %) |  |  |
| Устойчивост на изтриване от гуми с шипове*: |  | характеристиката не се определя |  |  |
| Реакция на огън |  | Евроклас Cfl** |  |  |
| Температура на сместа |  | 140 oC до 180 oC |  |  |
| Зърнометрия (преминаващи) | 22,44 mm сито | 100 % |  |  |
|  | 16 mm сито | 95 % |  |  |
|  | 11,2 mm сито | 88 % |  |  |
|  | 5,6 mm сито | 62 % |  |  |
|  | 2 mm сито | 40 % |  |  |
|  | 0,500 mm сито | 33 % |  |  |
|  | 0,250 mm сито | 22 % |  |  |
|  | 0,063 mm сито | 5.8 % |  |  |
| Количество свързващо вещество |  | Bmin6,0 (6,0 %) |  |  |
| Стойности по Marshall* |  | Smin10 (10,0 kN) |  |  |
|  |  | Pmax15 (15,0 kN) |  |  |
|  |  | F4 (4 mm) |  |  |
|  |  | Qmin2,5 (2,5 kN/mm) |  |  |
| Устойчивост на пластична деформация* |  |  |  |  |
| - уред с големи размери: пропорционална дълбочина на коловоза |  | характеристиката не се определя |  |  |
| - уред с малки размери: наклон на образуването на коловоз |  | характеристиката не се определя |  |  |
| - уред с малки размери: пропорционална дълбочина на коловоза |  | характеристиката не се определя |  |  |
| * Установяване на условия на изпитване, избрани в съответствие с EN 13108-20. |  |  |  |  |

Фигура NА.ZA.1a – Пример за информация за маркировка СЕ за общи изисквания плюс емпирични изисквания