Стр. 2
БДС EN 206-1/NA:2008

  2011
	[image: image1.wmf]
Български институт за стандартизация
	БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ
	БДС 

EN 13808:2006


	
	Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии

 Национално приложение (NА) 

на БДС EN 13808:2006
	

	ICS 91.100.50; 93.080.20
	

	Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emulsions - National Annex to BDS EN 13808:2006
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk  für die Spezifizierung kationischer Bitumenemulsionen - National Anhang für BDS EN 13808:2006
Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de bitume  - Annexe nationale pour BDS EN 13808:2006
	

	Това национално приложение допълва EN 13808:2005, въведен като БДС EN 13808:2006, и се прилага само заедно с него.
Този документ е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на                     . 



	     
	 Стр. 1, вс. стр.     

	© БИС 2011 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС,  
1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев  № 13.
	Национален № за позоваване БДС ЕN 13808:2006/NА:2011



СЪДЪРЖАНИЕ

	Предговор
	
	

	NА.1

	Обект и област на приложение

	3

	NA 3.1
	Термини и определения

	3

	NA.4
	Съкращения, изразяващи се с букви и цифри
	4

	NA.5
	Изисквания и методи за изпитване

	4

	NА.ZA.1
	Обект и област на приложение и съответни характеристики
	10

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NA. 
	
	

	NA 
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NA. 
	
	

	NA 
	
	

	NА.
	
	


© БИС 2011
Предговор
Това национално приложение допълва БДС EN 13808:2006, който въвежда EN 13808:2005, и определя условията за прилагане на БДС EN 13808:2006 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 67 “Нефтопродукти и смазочни материали” и БИС/ТК 68 “Пътно дело” на базата на националния практически опит при производството и приложението на битумни емулсии чист битум, окислен битум, разреден битум и за емулсии от полимер-модифициран битум, разреден полимер-модифициран битум, полимер-модифициран разреден битум и модифицирани с латекс битумни емулсии, подходящи за използване при строителство и поддържане на пътища, летища и други площи с настилка и е съобразен с климатичните условия в страната.

NА.1
Обект и област на приложение
Това национално приложение се прилага само за емулсии от чист битум, окислен битум, разреден битум и за емулсии от полимер-модифициран битум, разреден полимер-модифициран битум, полимер-модифициран разреден битум и модифицирани с латекс битумни емулсии, които отговарят на изискванията на БДС EN 13808:2006. 

Този документ не противоречи на БДС EN 13808:2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13808:2006 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на битумни емулсии.
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13808:2006, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

3, 4  5 и ZA.1.
Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 13808:2006, като пред номера cа изписани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.
NA 3.1 Термини и определения

Добавят се следните термини и определения:
NA.3.1

битумни емулсии за разлив за връзка
битумни емулсии на основата на свързващо вещество обикновен битум или полимер-модифициран битум, с такава степен на разпадане, осигуряваща разпадане на емулсията при полагането й върху основата.
NA.3.2
битумни емулсии за повърхностна обработка
бързоразпадащи се битумни емулсии на основата на свързващо вещество обикновен битум или полимер-модифициран битум, с такава степен на разпадане, осигуряваща разпадане на емулсията при контакт с основата или скалния материал.
NA.3.3
битумни емулсии за производството на тънки асфалтови пластове чрез метода на студено полагане 

битумни емулсии на основата на свързващо вещество полимер-модифициран битум, с такава степен на разпадане, осигуряваща разпадане на емулсията по време на производство и при полагане на асфалтовата смес.
NA.3.4
битумни емулсии за производството на студени асфалтови смеси
битумни емулсии с такава степен на разпадане, осигуряваща разпадане на емулсията по време на производство и при полагане на асфалтовата смес.
NA.4 Съкращения, изразяващи се с букви и цифри
След таблица 1 се добавя Таблица NA1.
Таблица NA.1 Съкращения, изразяващи се в знаци и букви, за указване на предвиденото използване на катионните битумни емулсии

	Положение
	Означение
	Наименование

	6 или 7 или 8

(което е приложимо)
	-
	няма

	7 и 8 или 8 и 9 или 9 и 10

(което е приложимо)
	РВ

ПО

ТА

СА
	Разлив за връзка

Повърхностна обработка

Тънки асфалтови пластове

Студени асфалтови смеси


 NA.5 Изисквания и методи на изпитване
След таблица 2 се въвежда: 
ЗАБЕЛЕЖКА 4. Изпитването на адхезията се извършва в съответствие с т.8.3 на БДС EN 13614. 

След таблица 5 се добавя следният текст:

NA.5.1 Изисквания и методи на изпитване за битумни емулсии за различни приложения
NA.5.1.1  Битумните емулсии за разлив за връзка трябва да отговарят на изискванията, дадени в таблица NA.2.

Таблица NA.2 - 
Изисквания към битумните емулсии за разлив за връзка
	
	
	
	
	C60BP1-РВ
	C40BF1-РВ
	C60B1-РВ

	Техническо изискване
	Метод на изпитване
	
	клас
	Изискване
	клас
	Изискване
	клас
	Изискване

	За  битумната емулсия да се определи
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Външни характеристики
	БДС EN 1425
	
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	
	Полярност на частиците
	БДС EN 1430
	
	2
	положителна
	2
	положителна
	2
	положителна

	
	Степен на разпадане
	БДС EN 13075-1
	
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	
	Сила на проникване
	БДС EN 12849
	Мин.
	0
	NPD
	1
	TBR
	0
	TBR

	
	Съдържание на свързващото вещество
	БДС EN 1431
	M.-%
	5
	≥ 58
	2
	≥38 
	5
	≥58 

	
	Време на изтичане, 2 мм при 40 °C
	БДС EN 12846
	сек.
	3
	15 до 45
	2
	≤ 20
	3
	15 до 45

	
	Остатък при пресяване                         0,5 мм - сито
	БДС EN 1429
	M.-%
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5

	
	Остатък при пресяване след 7 денонощия    0,5 мм - сито
	
	
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5

	
	Адхезия1
	БДС EN 13614 
	%
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	Да се определи за  възстановеното свързващо вещество (Възстановяване в съответствие с  БДС EN 13074)
	
	
	
	
	
	

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 мм
	3
	≤ 100
	5
	≤ 220
	3
	≤ 100

	
	Температура на омекване 
	БДС EN 1427
	°C
	3
	≥ 50
	6
	≥ 35
	3
	≥ 50

	Кохезия (само за модифицирани битуми)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кохезионна енергия при изпитване на силата при разтегляне при 5 °C
	БДС EN 13589, БДС EN 13703
	J/mm²
	2
	≥ 1
	
	
	
	

	
	Еластично възстановяване при 10оС (само за свързващи вещества с еластични полимери)
	БДС EN 13398
	%
	4
	≥ 50
	
	
	
	

	Стабилизиране на свързващото вещество съгласно БДС EN 14895
	
	
	
	
	
	
	
	

	След ускорено дългосрочно стареене чрез PAV (PAV2) в съответствие с  БДС EN 14769
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 мм
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	
	Температура на омекване 
	БДС EN 1427
	°C
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	Кохезия (само само за модифицирани битуми)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кохезионна енергия при изпитване на силата при разтегляне при 5 °C 
	БДС EN 13589, БДС EN 13703
	J/mmІ
	1
	TBR
	
	
	
	

	
	Еластично възстановяване при 10оС (само за свързващи вещества с еластични полимери)
	БДС EN 13398
	%
	1
	TBR
	
	
	
	

	
 Адхезията се определя като се използват комбинация от битумна емулсия и  скален материал доломитизиран варовик и битумна емулсия и  скален материал андезит
2 РАV = Pressure Ageing Vessel, б. прев.



NA.5.1.2 Битумните емулсии за повърхностна обработка трябва да отговарят на изискванията, дадени в таблица NA.3.

Таблица NA.3 - 
Изисквания към битумните емулсии за повърхностна обработка
	
	
	
	
	C67B4-ПО
	C69BP4-ПО
	C70BP4-ПО

	Техническо изискване
	БДС EN
	
	клас
	Изискване
	клас
	Изискване
	клас
	Изискване

	По битумната емулсия да се определи
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Външни характеристики
	БДС EN 1425
	
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	
	Полярност на частиците
	БДС EN 1430
	
	2
	положителна
	2
	положителна
	2
	положителна

	
	Степен на разпадане
	БДС EN 13075-1
	
	4
	70 до 130
	4
	70 до 130
	4
	70 до 130

	
	Съдържание на свързващото вещество
	БДС EN 1431
	%
	7
	≥ 65 
	8
	≥ 67 
	9
	≥ 70

	
	Време на изтичане, 4 мм при 40 °C
	БДС EN 12846
	s
	6
	10 до 45
	6
	10 до 45
	6
	10 до 45

	
	Остатък при пресяване                         0,5 мм - сито
	БДС EN 1429
	%
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5

	
	Остатъцк при пресяване след 7 денонощия    0,5 мм - сито
	
	
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5
	4
	≤ 0,5

	
	Адхезия1
	БДС EN 13614, т.8.3
	%
	3
	≥ 90
	3
	≥ 90
	3
	≥ 90

	Да се определи по възстановеното свързващо вещество (Възстанояване в съответствие с БДС EN 13074)
	
	
	
	

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 мм
	3,4,5
	≤ 220
	3,4,5
	≤ 220
	3,4,5
	≤ 220

	
	Температура на омекване по метода „пръстен-топче”
	БДС EN 1427
	°C
	6
	≥ 35
	5
	≥ 39
	5
	≥ 39

	Кохезия (само за полимермодифицирани битуми)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Еластично възстановяване при 10оС (само за свързващи вещества с еластични полимери)
	БДС EN 13398
	%
	
	
	4
	≥ 50
	4
	≥ 50

	
	Кохезия при изпитване с махало
	БДС EN 13588
	J/cmІ
	
	
	1
	TBR
	1
	TBR

	Стабилизиране на свързващото вещество в съответствие с БДС EN 14895
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ускорено дългосрочно стареене чрез PAV (PAV) в съответствие с БДС EN 14769
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 mm
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	
	Температура на омекване
	БДС EN 1427
	°C
	1
	TBR
	1
	TBR
	1
	TBR

	Кохезия (само за модифицирани битуми)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кохезия при изпитване с махало
	БДС EN 13588
	J/mmІ
	
	
	1
	TBR
	1
	TBR

	
	Еластично възстановяване при 10оС (само за свързващи вещества с еластични полимери)
	БДС EN 13398
	%
	
	
	1
	TBR
	1
	TBR

	1 Адхезията се определя за комбинацията от битумна емулсия и скалния материал, предназначен за изпълнението на повърхностната обработка


NA.5.1.3 Битумните емулсии за производството на тънки асфалтови пластове чрез метода на студено полагане  трябва да отговарят на изискванията, дадени в таблица NA.4.

Таблица NA.4 - 
Изисквания към битумните емулсии за производството на тънки асфалтови пластове чрез метода на студено полагане
	
	
	
	
	C65BP1-TП

	Техническо изискване
	БДС EN
	
	клас
	Изискване

	По битумната емулсия да се определи
	
	
	
	

	
	Външни характеристики
	БДС EN 1425
	
	1
	TBR

	
	Полярност на частиците
	БДС EN 1430
	
	2
	положителна

	
	Степен на разпадане
	БДС EN 13075-1
	
	1
	IA TBR

	
	Време на смесване с фини пълнители
	БДС EN 13075-2
	s
	2
	≥ 180

	
	Съдържание на свързващото вещество
	БДС EN 1431
	%
	6
	≥ 63

	
	Време на изтичане, 4 mm при 40 °C
	БДС EN 12846
	s.
	1
	TBR

	
	Остатък при пресяване     0,5 mm - сито
	БДС EN 1429
	%
	4
	≤ 0,5

	
	Остатък при пресяване след 7 денонощия    0,5 mm - сито
	
	
	4
	≤ 0,5

	
	Адхезия1
	БДС EN 13614, т.8.3

	%
	3
	≥ 90

	Да се определи по възстановеното свързващо вещество (Възстановяване в съответствие с БДС EN 13074)

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 мм
	4
	≤ 150

	
	Температура на омекване
	БДС EN 1427
	°C
	3
	≥ 50

	Кохезия (само за модифицирани битуми)
	
	
	
	

	
	Кохезионна енергия при изпитване на опън при 5 °C
	БДС EN 13589, БДС EN 13703
	J/mmІ
	2
	≥ 1

	
	Еластично възстановяване при 25оС (само за свързващи вещества с еластични полимери)
	БДС EN 13398
	%
	4
	≥ 50

	Стабилизиране на свързващото вещество в съответствие с          БДС EN 14895
	
	
	
	

	Ускорено дългосрочно стареене чрез PAV (PAV) в съответствие с БДС EN 14769
	
	
	
	

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 мм
	1
	TBR

	
	Температура на омекване
	БДС EN 1427
	°C
	1
	TBR

	Кохезия (само за модифицирани битуми)
	
	
	
	

	
	Кохезионна енергия при изпитване на опън при 5 °C
	БДС EN 13589, БДС EN 13703
	J/mmІ
	1
	TBR

	
	Еластично възстановяване при 25оС (само за свързващи вещества с еластични полимери)
	БДС EN 13398
	%
	1
	TBR

	1 Адхезията се определя за комбинацията от битумна емулсия и скалния материал, предназначен за производството на асфалтовата смес за тънки асфалтови пластове


NA.5.1.4 Битумните емулсии за производството на студени асфалтови смеси трябва да отговарят на изискванията, дадени в таблица NA.4.

Таблица NA.5 - Изисквания към битумните емулсии за производството на студени асфалтови смеси
	
	
	
	
	C60B1-СА

	Техническо изискване
	БДС EN
	
	клас
	Изискване

	По битумната емулсия да се определи
	
	
	
	

	
	Външни характеристики
	БДС EN 1425
	
	1
	TBR

	
	Полярност на частиците
	БДС EN 1430
	
	2
	положителна

	
	Степен на разпадане
	БДС EN 13075-1
	
	1
	TBR

	
	Стабилност на смесване с цимент
	БДС EN 12848
	g
	2
	≤ 2

	
	Съдържание на свързващото вещество
	БДС EN 1431
	%
	5
	≥58

	
	Време на изтичане, 2 мм при 40 °C
	БДС EN 12846
	s
	1
	TBR

	
	Остатък при пресяване                         0,5 mm - сито
	БДС EN 1429
	%
	4
	≤ 0,5

	
	Остатък при пресяване след 7 денонощия    0,5 mm - сито
	
	
	4
	≤ 0,5

	
	Адхезия
	БДС EN 13614, т.8.3
	%
	2
	≥ 75

	Да се определи по възстановеното свързващо вещество (Възстановяване в съответствие с  БДС EN 13074)

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 mm
	3
	≤ 100

	
	Температура на омекване
	БДС EN 1427
	°C
	4
	≥ 43

	Стабилизиране на свързващото вещество според БДС EN 14895
	
	
	
	

	Ускорено дългосрочно стареене чрез PAV (PAV) в съответствие с БДС EN 14769
	
	
	
	

	
	Пенетрация при 25 °C
	БДС EN 1426
	0,1 mm
	1
	TBR

	
	Температура на омекване
	БДС EN 1427
	°C
	1
	TBR

	1 Адхезията се определя за комбинацията от битумна емулсия и скалния материал, предназначен за производството на студената сафалтова смес


NA ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики
След таблица ZA1.1 се добавя 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Адхезията се определя като се използват комбинация от битумна емулсия и  скален материал доломитизиран варовик и битумна емулсия и  скален материал андезит












© БИС 2009
© БИС 2011

