## Slide 1: Вземане на проби от асфалтови смеси и битумни свързващи вещества съгласно БДС EN 12697-27:2006 и БДС EN 58:2012
доц. д-р инж. В Филипова
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Катедра „Пътища“

## Slide 2: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Обект и област на приложение
Този Европейски стандарт описва метод за изпитване за вземане на проби от битуминозни смеси за пътища и други площи с настилки с цел определяне на техните физични свойства и състав.

## Slide 3: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
единична проба;
проба от насипен материал – обединена проба;
представителна проба;
локална проба;
лабораторна проба.

## Slide 4: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.1 Вземане на проби от материал, натоварен в самосвал

## Slide 5: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.1 Вземане на проби от материал, натоварен в самосвал

## Slide 6: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.2 Вземане на проби от лят асфалт по време на разтоварване от транспортиращ миксер (Вземане на проби от асфалтов мастик по време на разтоварване от смесителен контейнер)

## Slide 7: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.3 Вземане на проби от материал, разположен около шнека на асфалтополагача

## Slide 8: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.4 Вземане на проби от обработваем материал, насипан на купчини
лопата или гребка

## Slide 9: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.5 Вземане на проби от положен, но не валиран материал, с помощта на тави за вземане на проби

## Slide 10: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.5 Вземане на проби от положен, но не валиран материал, с помощта на тави за вземане на проби

## Slide 11: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.6 Вземане на проби от положен, но не валиран материал, от ивична изрезка
лопата или гребка

## Slide 12: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.7 Вземане на проби от положен и уплътнен материал чрез изрязване на ядки

## Slide 13: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.8 Вземане на проби от положен и уплътнен материал чрез изсичане или изрязване

## Slide 14: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
4 Методи на получаване на обединени проби от всички материали, с изключение на предварително обвити минерални фракции (Методи на получаване на проби насипен материал от всички материали, с изключение на обвит с асфалт чакъл)
4.9. Вземане на проби от пластинчат конвейер на асфалтова база с непрекъснат процес

## Slide 15: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
5 Вземане на проби от предварително обвити минерални фракции, складирани на купчина (Вземане на проби от обвит с асфалт чакъл, складиран на купчина)

## Slide 16: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
6 Маркиране и опаковане
6.1 Протокол за вземане на проби
Всяка проба или контейнер (съд) трябва да бъде ясно маркирана и придружена от протокол за вземане на проби, съдържащ най-малко следната информация:
a) Номер на договора/обекта;
b) местонахождение;
c) номер на пробата;
d) дата и час на вземане на пробите;
e) метод на вземане на пробите;
f) тип на материала;
g) производител (ако е известен);
h) предприемач (ако е известен);
i) подпис на лицето, което взема проби;
j) име на лицето, което взема проби, изписано с главни печатни букви.
6.2 Опаковане
Обединени проби от асфалтови смеси трябва да бъдат опаковани така, че да не се получи никакво замърсяване или повреда на материала.

## Slide 17: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Нов стандарт, гласуван 2017 година
Следните значителни промени са направени в EN 12697-27:2017:
- заглавието вече не прави методите приложими само за горещи асфалтови смеси;
- намален е размера на отделните единични проби: (4.1.2, 4.4.2) за материали със зърна по-дребни от 16 mm – от 3 на 2 kg; (4.1.2, 4.4.2) за материали със зърна по-едри от 16 mm – от 7 на 3 kg; (4.3.2) – от 7 на 3 kg;
- 4.1.1 добавя се тръба за вземане на проби;
- 4.1.2.1 и 4.1.2.2: заедно са включени в точка 4.1.2.1 (за улесняване въвеждането на тръба за вземане на проби в 4.1.2.2);
- 4.1.2.1 дава се препоръка за броят на единичните проби за смеси със зърна по-големи от 32 mm – 8 проби;
- 4.1.2.2 – въведена е процедура за вземане на единични проби с тръба;

## Slide 18: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Нов стандарт, гласуван 2017 година

## Slide 19: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Нов стандарт, гласуван 2017 година

## Slide 20: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Нов стандарт, гласуван 2017 година
- 4.6.3.1 – ново описание за схема за представителна проба;
- 4.6.3.2 – добавено е определение за достатъчно количество проба в зависимост от размера на скалните материали;
- 4.6.4.3 - добавено е определение за достатъчно количество проба;
- 4.7.2 – променен е подходящият диаметър за ядка;
добавена е нова точка 10: вземане на проба от асфалтополагача/
самосвала;
- фигура 1: добавен е нов тип лопата;
- фигури 3 и 4: нов тип тръба за вземане на проби;
- фигура 9: пример – схема за три обединени проби, взети с тръба;
- където е било подходящо забележките са станали нормален текст в съответствие с правилата на CEN;
- премахнати са забележките за предимства/недостатъци на всеки метод.

## Slide 21: БДС EN 12697-27
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Нов стандарт, гласуван 2017 година

## Slide 22: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Обект и област на приложение
Този европейски стандарт описва методите за вземане на проби от битумни свързващи вещества за определяне на средното качество на материала, който се изследва, и/или за определяне на отклоненията от средното качество.

## Slide 23: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
съставна проба;
частична проба;
материал в поток;
лабораторна проба;
проба от определено ниво;
проба от главния поток;
материал за изпитване;
проба от отклонен поток;
локална проба;
стационарен материал;
проба от повърхността;
проба за изпитване;
проба от всички нива.

## Slide 24: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
мерки за безопасност;
основни принципи на вземането на проби;
размер на пробите

## Slide 25: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
избор на метод за вземане на проби:
    естеството, количеството и температурата на материала;
    броя, типа и размера на резервоарите или съдовете;
    проба от стационарен материал или поток.

## Slide 26: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
от постоянно инсталирани устройства:
    тръба за вземане на проби - от отклонен поток;
    от изпускателен кран – от отклонен поток и резервоари над 2 m3;
    трипътен кран – главен поток.
чрез потапяне:
    пробоотборник с тежест - резервоари над 2 m3, по-малки с ограничена употреба;
    съд за проби от повърхността - резервоари от 2 до 50 m3;
    тръба със затварящо се дъно – резервоари до 2 m3 и от 2 до 50 m3, резервоари от 50 до 800 m3 с ограничена употреба;
    отворена тръба – резервоари до 2 m3 за течни материали при ниски температури;
    пробоотборник от цяла дълбочина - резервоари до 2 m3 и от 2 до 50 m3.
директно от инсталацията – устройства за разпръскване.
ИЗБОР НА МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ:

## Slide 27: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
брой на пробите:

## Slide 28: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.1.2 Тръба за вземане на проби с външен спирателен кран:
8.1.3 Тръба за вземане на проби с вътрешен спирателен кран:
8.1 Вземане на проби чрез постоянно монтирани системи
8.1.1 Необходимост от източване преди вземане на проби

## Slide 29: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.1.3 Кран за вземане на проби в стената на резервоар:

## Slide 30: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.1.4 Кран в захранващ тръбопровод:
бутален кран

## Slide 31: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
кран в захранващ тръбопровод на асфалтова база между цистерната и дозатора:
8.1.4 Кран в захранващ тръбопровод:

## Slide 32: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.1.5 Трипътен кран:

## Slide 33: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
трипътен кран:

## Slide 34: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.2.1 Потопяеми устройства –
метален пробоотборник с тежест
8.2 Вземане на проби чрез използване на потопяеми устройства

## Slide 35: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
потопяеми устройства – утежнен съд

## Slide 36: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
потопяеми устройства –
метален пробоотборник с тежест и кошница

## Slide 37: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.2.2 Потопяеми устройства – съд със статив за вземане на проби от повърхността:

## Slide 38: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.2.3 Потопяеми устройства –
затваряща се отдолу тръба:

## Slide 39: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.2.4 Потопяеми устройства – отворена тръба:

## Slide 40: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.2.5 Потопяеми устройства – съд
за вземане на проби от цялата дълбочина и
от повърхността:

## Slide 41: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.3 Вземане на проби от разпръскващи устройства
8.4 Вземане на проби посредством надлъжно разделена тръба:
8.5 Вземане на проби чрез използване на ръчни инструменти

## Slide 42: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
8.6 Вземане на проби чрез оформяне на конус и квартуване

## Slide 43: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
9 Последваща обработка на пробите:
    съдове за съхраняване и транспорт на проби;
    подготовка на съставна проба;
    разделяне на частични проби;
    опаковка, маркировка и транспортиране.

## Slide 44: БДС EN 58
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Приложение А: пример за форма на протокол за вземане на проби – уникална идентификация на пробите