## Slide 1: Нови моменти в EN 13108-1:2016 и EN 13108-5:2016, влизащи в сила от м. март 2018 г.
доц. д-р инж. В Филипова, д-р инж. Д. Осиченко
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Катедра „Пътища“

## Slide 2: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
отделените като общ, емпиричен и фундаментален подход са включени в един списък от различни характеристики;
въведени са нови характеристики;
допълнителни избираеми сита за характеризиране на зърнометрията;
за някои характеристики са въведени допълнителни категории;
възможност за определяне на специфични условия в документите, свързани с приложението на продукта;
позоваване на CPR и ново приложение ZA в съответствие с правилата на CPR.

## Slide 3: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Документът е с променена структура, която е много по-логически издържана и удобна за ползване. Отделените като общ, емпиричен и фундаментален подход са включени в един списък от различни характеристики.

## Slide 4: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Изпитването на стареене на водонаситени пробни тела от асфалтови смеси е включено в т. 5.3.8 като „Запазена коравина на опън при стареене след водонасищане (SATS Saturation Ageing Tensile Stiffness коефициент за дълготрайност на сместа)“ - съгласно БДС ЕN 12697-45 “Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 45: Изпитване на стареене на водонаситени пробни тела от асфалт (SATS-изпитване)“.

## Slide 5: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Нискотемпературни характеристики: определя се максималната температура на разрушаване в съответствие с БДС EN 12697-46 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 46: Образуване на пукнатини при ниски температури и свойства при изпитване на едноосов опън (TSRST)“ . Резултатите от изпитването на едноосов опън може да се използват, за да се определят следните характеристики:
- якост на опън в зависимост от температурата, при използване на изпитване на едноосов опън (UTST);
- минималната температура при която настъпва разрушаване на асфалта чрез използване на изпитване на „thermal stress restrained specimen test” (TSRST);
- запас на якост на опън в зависимост от температурата чрез използване на комбинация от TSRST и UTST (uniaxial tension stress test);
- време на релаксация чрез използване на изпитване за релаксация „relaxation test” (RT);
- крива на пълзене за обратно изчисляване на реологичните параметри чрез използване на „tensile creep tests” (TCT);
- съпротивление на умора при ниски температури в зависимост от комбинацията от въздействие от ниски температури и механично натоварване, чрез използване на циклично натоварване на едноосов опън (UCTST - uniaxial cyclic tension stress tests).

## Slide 6: АСФАЛТОБЕТОН
Устойчивост на крехко разрушаване се определя в съответствие с БДС EN 12697-44 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 44: Определяне на разпространение на пукнатини чрез изпитване на полукръг на огъване“. Резултатите могат да се използват за изчисляване на:
- максималния товар, на който може да се съпротивлява преди разрушаване пробно тяло от материала с предварително направена пукнатина;
- кога наличието на пукнатина е критично.
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.

## Slide 7: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Сцепление след полиране - определя се сцеплението след полиране в съответствие с БДС EN 12697-49 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 49: Определяне на сцеплението след полиране“

## Slide 8: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
въведени са допълнителни избираеми сита за характеризиране на зърнометрията;
съществени изменения има и в точката „Количество свързващо вещество“;
за някои характеристики са въведени допълнителни категории: VFBmin, ITSRmin, WTSAIRmax, PRDairmax;
за някои изпитвания са въведени допълнителни характеристики : i/Cmin;
добавена е нова процедура за определяне устойчивостта на пластична деформация: Уред с малък размера, процедура В, кондициониране на въздух, максимална дълбочина на коловоза, Rdairmax;
за някои характеристики са намалени категориите: устойчивост на изтриване от гуми с шипове - премахнати са AbrAmax55 и AbrAmax60;
добавен е нов показател при определяне устойчивостта на умора - брой цикли Nmacro min;
добавен е метод за изпитване за определяне устойчивостта на огън: „БДС EN ISO 11925-2“;
въведена е максимална устойчивост по Маршал;
направени са съществени изменения в точка „Устойчивост на гориво за приложение на летища“ и „Температура на сместа“;
във всяка точка с характеристики е добавена възможност за определяне на специфични условия в документите, свързани с приложението на продукта;
несъвместимите изисквания са дадени в една обобщаваща точка.

## Slide 9: АСФАЛТОБЕТОН
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Точка шеста „Оценка на съответствието“ е променена съгласно новите изисквания „Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели – AVCP“.
Разширено е съдържанието на експедиционната бележка за доставката.
Приложение ZA е с нов текст в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR).

## Slide 10: СПЛИТ МАСТИК АСФАЛТ
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
а) добавени са и фундаментални изисквания, обединени с емпиричните в един списък с другите характеристики;
б) добавени са нови определения;
в) въведени са нови характеристики (коравина, умора, нискотемпера-турни характеристики, устойчивост на крехко разрушаване, сцепление след полиране);
г) включени са допълнителни категории за някои характеристики;
д) възможност за дефиниране на специфични условия в документите, свързани с приложението на продукта;
е) препратка към CPR (Regulation (EU) No 305/2011 for construction products) и ново ZA Приложение в съответствие с правилата на CPR.

## Slide 11: СПЛИТ МАСТИК АСФАЛТ
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Подобно на промените за АСФАЛТОБЕТОН.

## Slide 12: СПЛИТ МАСТИК АСФАЛТ
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.

## Slide 13: Нови моменти в EN 13108-1:2016 и EN 13108-5:2016, влизащи в сила от м. март 2018 г.
доц. д-р инж. В Филипова, д-р инж. Д. Осиченко
Семинар на „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”
гр. Плевен, 30.11-1.12.2017 г.
Катедра „Пътища“
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!